Доброго времени суток.


Пришла зима, на январь работы нет, поэтому решил заняться косяками, которые накопились за прошедший сезон.


Имеем - отопительный камин (каминопечь) с хлебной камерой. Камин эркерный. Перемычки над дверками - делали сами - кирпич склеен на мастику, внутри стянуты шпилькой 8 мм. 


Просьба - за внешний вид перемычек сильно не пинать - первый, и к сожалению в плане эстетики, неудачный опыт.... Сейчас уже исправились.....

[image: image19.jpg]


[image: image2.jpg]



Все топится и греет, ничего не дымит, Но.... После сушки печи между топочной и хлебной дверкой появилась трещина. Трещина живая, во время топки расширяется (см. фото)
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Приехали, протопили печь, расшили трещину, уехали... Через неделю звонок - опять разошлось.... Но теперь еще добавились трещинки с другой стороны перемычки и трещинки от дверки хлебной камеры....
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Посидели, подумали....  Возможные причины образования трещин
1. Кладку распирает дверками. (Дверки поставлены через топочную защиту и парок)

2. Кладку распирает перемычками - нагревается шпилька....

3. Имеет место соприкосновение шамотного ядра и наружной кладки печи.

Ну и поехали на объект ставить эксперименты. 


Первое, что сделали - достали все дверки, поменяли топочную защиту - нержа 2,5 мм.+парок 1см., несколько расширили посадочные проемы для обоих дверок, Поставили все на место, уехали. Через неделю звонок.... - не сработало....

Во второй наш Визит мы решили поменять перемычку..... разобрали кладку между дверками, вырезали перемычку и собрали на место. Через неделю звонок...... Трещина живая, во время топки расширяется.... 
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Чтобы полностью исключить дверки как причину, сняли топочную защиту и закрепили дверки в кирпич - дверки шатаются по 2 см... Протопили, не помогло...

Ну и остался 3 вариант. Приехали, сняли всю лицевую кладку в поисках соприкосновения топливника и основной кладки.... Не нашли.... Везде зазоры по 1 -2 см, все сделано через парок, те кусочки смеси между контурами исключены. У меня опустились руки.......
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Опускные каналы у меня идут по боковым сторонам, может они греются и расширяются, и из за этого рвет лицо? А над дверками слабое место, мало перевязки - поэтому и рвет? Но тогда трещины у хлебной камеры как объяснить?     

Видимо чего то я не понимаю в этой жизни.........        

Собственно вопрос, что делать? Как убрать трещину?

Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?  Или хотя бы подскажите в какую сторону копать.    

С уважением,

Аполлонов Сергей.
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