ТКП 45-4.02-99-2008

ТКП 45-4.02-99-2008


ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС             
           
          ТКП 45-4.02-99-2008 (02250)
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ                


КАМИНЫ И БЫТОВЫЕ ПЕЧИ. 
Правила возведения
КАМIНЫ  I  БЫТАВЫЯ ПЕЧЫ. 
Правiлы будавання

Издание официальное
 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Минск 2008
УДК 683.92/.94:614.84(083)(476)
МКС 91.120.99; 91.140.99
КП 01

Ключевые слова: печь бытовая, камин, правила возведения, кладка, труба дымовая 

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации»

1  РАЗРАБОТАН учреждением «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» 
2 ВНЕСЕН Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

3  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2008 г. № 55
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 4.02 «Теплоснабжение и холодоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1  Область применения
1
2  Нормативные ссылки
1
3  Термины и определения
2
4  Материалы, применяемые при возведении, ремонте печей
2

5  Возведение и ремонт печей
3 
Приложение А  (справочное)  Классификация печей
5
Приложение Б  (справочное)  Конструктивные элементы печей
8

Приложение В  (обязательное)  Форма паспорта на печь (камин)
9
Библиография
10
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

КАМИНЫ И БЫТОВЫЕ ПЕЧИ
Правила возведения

КАМIНЫ I БЫТАВЫЯ ПЕЧЫ
Правiлы будавання

Fireplaces and household furnaces
Rules for mounting

Дата введения 2008-09-01

1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на камины и бытовые отопительные и отопительно-варочные печи из штучных материалов, работающие на твердом топливе (далее — печи), и устанавливает правила их возведения.

Классификация печей, перечень их конструктивных элементов приведены в приложениях А и Б.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 1)
ТКП 45-1.03-40-2006 (02250)  Безопасность труда в строительстве. Общие требования
ТКП 45-1.03-44-2006 (02250)  Безопасность труда в строительстве. Строительное производство

СТБ 11.0.03-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения

СТБ 1307-2002  Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия

СТБ 1717-2007  Кирпич керамический тугоплавкий. Технические условия

ГОСТ 390-96  Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия
ГОСТ 8736-93  Песок для строительных работ. Технические условия
СНБ 4.02.01-03  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
П1-03 к СНиП 3.04.01-87  Смеси растворные и растворы строительные. Приготовление и применение.
Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
_____________________________
1) СНБ, СНиП, Пособие к СНиП имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».
3  Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в СНБ 4.02.01, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 дымоход: Канал в корпусе печи, по которому движутся продукты горения.

3.2 зольник: Камера, расположенная ниже пода печи и предназначенная для сбора золы.

3.3 колосниковая решетка: Элемент печи, на котором сжигается твердое топливо.

3.4 оголовок: Часть дымовой трубы, возвышающаяся над кровлей [1].
3.5 отмучивание: Отделение медленно оседающих мелких частиц полидисперсной суспензии от быстро оседающих более крупных и тяжелых частиц путем сливания жидкости, содержащей неосевшие частицы, с отстоявшегося осадка.

3.6 отступка: По СТБ 11.0.03.

3.7 разделка: По СТБ 11.0.03.

3.8 перекрыша: Верхняя часть печи.

3.9 под: Нижняя часть топливника.

3.10 поддувало: Канал, по которому поступает воздух для поддержания горения топлива.

3.11 свод: Верхняя часть топливника.

3.12 топливник: Камера, в которой осуществляется сжигание топлива.

3.13 топочный проем: Отверстие для загрузки топлива.

3.14 футеровка: Защитная облицовка толщиной в полкирпича со стороны внутренней поверхности топливника, предохраняющая массив печи от воздействия высоких температур.
3.15 хайло: Отверстие в своде для удаления дыма.

3.16 швабровка: Затирка стенок топливника, дымовых каналов и труб, по мере их возведения, мочальной кистью или тряпкой, смоченными в воде без добавления раствора.

3.17 шанцы: Отверстия для вентиляции.

4  Материалы, применяемые при возведении, ремонте печей
4.1 Для возведения печей применяются:

а) кирпич керамический полнотелый по СТБ 1717, ГОСТ 390 и изделия огнеупорные по [3] — для кладки корпуса печи, дымоходов, дымовой трубы;

б) изделия огнеупорные по ГОСТ 390 — для футеровки топливника;
в) изразцы по [2] — для облицовки корпуса печи, дымовой трубы. Допускается применение других материалов (в том числе растворных смесей), которые в соответствии с действующими ТНПА могут использоваться для облицовки печей.

4.2 Не допускается применение силикатного кирпича для кладки корпуса печей и дымовых труб. Применение силикатного полнотелого кирпича допускается для кладки оголовка трубы.

4.3 При выполнении печных работ следует применять следующие кладочные растворные смеси:

а) из тугоплавкой или огнеупорной глины с песком — для кладки из материалов, указанных 
в 4.1а) и б);

б) известково-песчаную или цементно-известково-песчаную — для кладки дымовых труб и дымовых каналов в стенах зданий;

в) цементно-известково-песчаную — для кладки дымовых труб выше уровня чердачного перекрытия;

г) цементно-песчаную (на основе портландцемента) — для кладки оголовков дымовых труб.

4.4 Приготовление растворных смесей выполняют в соответствии с требованиями П1 к СНиП 3.04.01 
и СТБ 1307. Подбор состава растворных смесей определяют расчетно-экспериментальным методом согласно П1 к СНиП 3.04.01.

4.5 При оштукатуривании печей следует применять глинопесчаные, цементно-глиняные растворные смеси. Выбор растворных смесей осуществляется в зависимости от требуемого качества отделки.

4.6 Печи и трубы, эксплуатация которых осуществляется в помещениях с повышенной влажностью, следует оштукатуривать цементно-глиняной растворной смесью.

4.7 Глинопесчаную растворную смесь следует приготовлять не менее чем за 1 сут до начала работ. 
4.8 В глине не допускается наличие посторонних примесей (известняка, песка и др.) размером более 3 мм, растительных остатков, торфа и др. Для этого глину предварительно (не менее чем за 10–12 ч) замачивают, а примеси удаляют отмучиванием.
4.9 Для раствора должен применяться песок по ГОСТ 8736, без посторонних примесей и растительных остатков, с модулем крупности от 1,0 до 1,5 мм.

4.10 Для приготовления раствора необходимо применять воду без посторонних примесей, наличие которых определяется визуально. Применение сточной, болотной и торфяной воды не допускается.

5  Возведение и ремонт печей

5.1 Печные работы должны производиться в соответствии с проектной документацией, включающей: рабочие чертежи печи с порядовками и деталями устройства противопожарной защиты строительных конструкций; рабочие чертежи дымовых труб с деталями устройства противопожарной защиты строительных конструкций, с устройством дымовых труб над кровлей здания; план помещения (здания) с привязкой печи, дымовой трубы и фундамента под печь (трубу).

5.2 Материалы и изделия, применяемые при кладке печей и труб, должны соответствовать указанным в рабочих чертежах.

5.3 Возведение печей, их ремонт должны производиться при наличии постоянной кровли или временного покрытия над местом производства работ.

5.4 Выполнение кирпичной кладки печей, их последующая сушка должны осуществляться при температуре не ниже 10 °С.

5.5 Возведение фундамента печи должно завершаться двумя рядами кирпича с устройством гидроизоляции между ними, укладываемой ниже уровня чистого пола. 

5.6 Кладка печей и дымовых труб должна осуществляться с соблюдением следующих правил:

а) применение растворных смесей, схватывание которых уже началось, не допускается. Растворная смесь перед применением должна тщательно перемешиваться;

б) материалы в момент кладки должны иметь температуру не ниже 10 °С;

в) кирпич перед кладкой следует смачивать путем погружения в воду;

г) каждый ряд кладки должен быть выложен с перевязкой швов в полкирпича. В рядах, где для перевязки должен применяться трехчетвертной кирпич, допускается укладка в четверть кирпича. Перевязка швов основной кладки с футеровкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича не допускается;

д) толщина швов печной кладки должна быть не более 5 мм, при этом толщина швов кладки из кирпича, указанного в 4.1а) и б), должна быть не более 3 мм;

е) толщина швов кладки труб, выполняемой на известковом или сложном растворе, должна быть не более 10 мм;

ж) кладка должна производиться с полным заполнением швов раствором;

к) по ходу кладки внутренние поверхности печей, дымовых труб должны обрабатываться путем швабровки;

л) отверстия в стенах печей в соответствии с проектной документацией следует перекрывать напуском кирпича, перемычками, арками. Применение стальных перемычек для перекрытия отверстий не допускается;

м) кладку сводов следует выполнять с перевязкой рядов, исключающей сквозные вертикальные швы;

н) рамки топочных и других дверок должны закрепляться в швах кладки при возведении печи;

п) колосниковые решетки следует размещать в топливнике ниже топочного отверстия на расстоянии от 7 до 14 мм и укладывать на место с зазором 5 мм по периметру решетки, заполняемым песком;
р) каналы дымоходов в кирпичной кладке должны выводиться вертикально с перегородками меж​ду ними толщиной не менее 1/2 кирпича.
5.7 Противопожарные разделки должны выполняться одновременно с кладкой печи.

5.8 Сушка печей должна производиться путем пробной топки с постепенным увеличением закладки топлива (сухой стружки, щепы, дров), начиная с закладки топлива в количестве от 20 % до 30 % от обычной нормы (как правило, 1/4 высоты топки и менее). 

5.9 Сушка считается законченной при отсутствии на поверхности печи сырых пятен, а на задвижке или вьюшке — следов конденсата.

5.10 Во время сушки печи задвижка, топочная и поддувальная дверцы должны оставаться открытыми круглые сутки; температура наружной поверхности печи в это время не должна превышать 60 °С. При этом должна быть обеспечена естественная вентиляция помещения.

5.11 Не допускается сушка и пробная топка печей до окончания возведения дымовых труб.

5.12 Печи должны быть просушены до возможного воздействия на них отрицательных температур.

5.13 Отделку печей следует производить после их просушки.

5.14 Отделка внешних поверхностей печей производится облицовкой изразцами, швабровкой 
и затиркой сухим кирпичом или оштукатуриванием.

5.15 Вертикальные швы между изразцами должны выполняться встык, горизонтальные швы должны иметь толщину 1,5 мм и заполняться глиняным раствором.

5.16 Толщина слоя штукатурки не должна превышать 10 мм. 

5.17 Наружные поверхности дымовых труб в чердачных помещениях должны быть оштукатурены и побелены.

5.18 При возведении печей должен проводиться:

а) входной контроль качества строительных изделий и материалов;

б) операционный контроль выполняемых работ;

в) приемочный контроль выполняемых работ.

5.19 В процессе операционного контроля проверяют соответствие геометрических параметров печей, дымовых труб, дымоходов проектной документации. 

Результаты операционного контроля заносятся подрядчиком в журнал производства работ.

5.20 При возведении печей должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ: устройство дымоходов, разделок, отступок, свода топливника, гидроизоляции фундаментов.

5.21 Требования безопасности производства работ — по ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44.

5.22 Паспорт на печь составляется подрядчиком по форме согласно приложению В, в трех 
экземплярах. Экземпляры паспорта передаются заказчику и в местный орган государственного 
пожарного надзора (передается подрядчиком в десятидневный срок с момента составления паспорта). Один экземпляр паспорта остается у подрядчика.

5.23 После возведения печи подрядчик передает заказчику паспорт на печь и акты освидетельствования скрытых работ.

5.24 На вновь возведенную печь устанавливается гарантийный срок — не менее двух лет с момента передачи паспорта на печь заказчику.

Приложение А
(справочное)

Классификация печей
А.1 Печи классифицируют по:

· назначению;

· температуре нагрева стенок;

· продолжительности топки;

· времени прогрева и теплоемкости;

· схеме движения газов в дымоходах;

· способу отвода дыма;

· форме в плане;

· внешней отделке.

А.2 По назначению бытовые печи подразделяются на:

· отопительные;

· отопительно-варочные.

А.3 По температуре нагрева печи подразделяются на:

· умеренного нагрева (максимальная температура на внешней поверхности — 90 °С);

· повышенного нагрева (максимальная температура на внешней поверхности — 120 °С);

· высокого нагрева (максимальная температура на внешней поверхности — св. 120 °С).

А.4 По продолжительности топки печи подразделяются на:

· с периодической топкой (две топки в сутки для компенсации расчетных потерь теплоты в помещении);

· с длительной топкой (с загрузкой топлива 1–2 раза в сутки и продолжительностью топки 
не более 3 ч).

А.5 В зависимости от теплоемкости печи подразделяются на:

· теплоемкие — печи с активным объемом кладки не менее 0,2 м3. Они могут быть толстостенными (1/2 кирпича) и тонкостенными (1/4 кирпича). Толщина стен топливников должна быть не менее 1/2 кирпича;

· нетеплоемкие — печи с активным объемом кладки менее 0,2 м3. Например, печи из листовой стали или отлитые из чугуна.

А.6 По схеме движения газов в дымоходах (рисунки А.1 – А.5) печи подразделяются на:

· с движением газов по дымоходам, соединенным последовательно (одно- или многооборотные);

· с движением газов по дымоходам, расположенным параллельно;

· без дымоходов;

· с преимущественным нижним прогревом;

· с комбинированной системой дымоходов.
А.7 По способу отвода дымовых газов печи подразделяются на:

· с отводом в коренную трубу — труба опирается на свой фундамент;

· с отводом в насадную трубу — труба опирается на корпус печи;

· с отводом в дымовой канал, устроенный в стене.

А.8 По форме в плане печи подразделяются на:

· угловые;

· прямоугольные;

· квадратные;

· круглые и многоугольные.

А.9 По отделке внешней поверхности печи подразделяются на:
· ошваброванные с затиркой стен сухим кирпичом;

· оштукатуренные;

· облицованные изразцами или керамическими изделиями;

· в стальных футлярах.

[image: image1.wmf]
Т — топливник
Рисунок А.1 — Двухоборотная схема

[image: image2.wmf]
Т — топливник
Рисунок А.2 — Многооборотные схемы:
а — с вертикальными дымоходами; 
б — с горизонтальными дымоходами
[image: image3.wmf]
Т — топливник
Рисунок А.3 — Схема с параллельным движением дымовых газов 
[image: image4.wmf]
Т — топливник

1 — колпак
Рисунок А.4 — Схема без дымоходов (или колпаковая печь)
[image: image5.wmf]
Т — топливник
Рисунок А.5 — Схема с преимущественным нижним прогревом
Приложение Б
(справочное)

Конструктивные элементы печей

Б.1 Печь состоит из фундамента, корпуса и дымовой трубы.

Б.2 Элементы корпуса печи показаны на рисунке Б.1.

[image: image6.wmf]
1 — топливник; 2 — топочный проем; 3 — свод; 4 — под; 5 — зольник; 
6 — поддувало; 7 — колосниковая решетка; 8 — хайло; 
9 — дымоходы; 10 — перекрыша; 11 — шанцы
Рисунок Б.1 — Элементы корпуса печи

Приложение В

(обязательное)

Форма паспорта на печь (камин)

ПАСПОРТ

на печь бытовую (камин)

«____»___________ 200  г.

_________________________________________________

отопительную, отопительно-варочную, камин
с продолжительностью топки_____________________________________________________________________,
периодическая, длительная

устроенной по адресу____________________________________________________________________________,
в здании________________________________________________________________________________________,

строительный материал, этажность здания, его назначение

в помещении____________________________________________________________________________________
1) При пробной топке печи продукты горения в помещение _________________________________________,

поступают/не поступают

трещины в кладке печи, дымовых труб (каналов)____________________________________________________
наличие/отсутствие
2) Печные работы выполнены в соответствии с проектной документацией  __________________________,

_________________________________________________________________________________________________,
обозначение проектной документации
требованиями ТКП 45-4.02-99-2008, других технических нормативных правовых актов.

Ответственность за выполнение печных работ, соответствие печи проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов несет подрядчик (исполнитель печных работ).

3) Заказчику (застройщику) передана документация________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
перечень актов освидетельствования скрытых работ, другая документация

4) Ответственность за эксплуатацию печи согласно инструкции, прилагаемой к паспорту, а также требованиям технических нормативных правовых актов несет заказчик.

С правилами эксплуатации печи ознакомлен
________________       ___________________________
         подпись                  инициалы, фамилия (заказчика)

Гарантийный срок эксплуатации печи _______________________________________ лет 

указывается продолжительность срока,

но не менее двух лет

Подрядчик (исполнитель печных работ)
________________       ___________________________
         подпись                            инициалы, фамилия
_________________________________________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________
Номер и срок действия специального разрешения (лицензии) на право устройства и ремонта печного отопления

Библиография

[1]
НПБ 16-2000  Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Тре​бования пожарной безопасности. Методы испытаний.
[2]
РСТ Беларуси 182-92  Изразцы печные. Общие технические условия.
[3]
ТУ РБ 101030875.001-2003  Кирпич керамический для бытовых тепловых агрегатов.
ii
iii

